进口HDPE高密度聚乙烯塑料槽塑料大焊枪LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3

进口HDPE塑料槽塑料大焊枪LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3

塑料槽大焊枪LEISTER瑞士进口挤出式塑料焊枪FUSION3

瑞士原装进口LEISTER挤出式塑料大焊枪FUSION3 天津销售维修

瑞士LEISTER塑料挤出焊枪LEISTER FUSION 3进口挤出塑料焊枪

LEISTER天津销售 进口塑料拼接焊枪 塑料搭接焊枪FUSION 3

塑料地板 土工膜焊接 LEISTER进口挤出塑料焊枪FUSION 3

塑料地面焊接LEISTER进口塑料挤出焊枪FUSION3天津销售

瑞士进口HDPE塑料槽挤出焊枪LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3

河北PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3河北进口挤出枪

山东PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3山东进口挤出枪

山西PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3山西进口挤出枪

河南PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3河南进口挤出枪

辽宁PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3辽宁进口挤出枪

吉林PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3吉林进口挤出枪

黑龙江PP槽焊接LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION 3黑龙江进口挤出枪

LEISTER塑料挤出焊枪/挤出式塑料焊枪 FUSION 3

产地：瑞士

规格参数：230V /3500W

热风温度：max. 340℃

螺杆温度：max. 320℃

进料直径： 4mm

焊条材料：PE/PP

挤 出 量：2.0～3.5 kg/h，电子微调

焊接厚度：8～25mm

外形尺寸：670×90×180 mm

重    量：7.2 kg

适用于HDPE高密度聚乙烯、PP聚丙烯塑料储罐、槽体、塑料板材焊接，

进口HDPE高密度聚乙烯塑料槽塑料大焊枪

电镀,电解,清洗? 塑料结构件焊接?专门用于HDPE高密聚乙烯塑料板材/塑料容器的焊接,焊接速度快,焊缝一次成型,焊接强度高,焊缝光滑。

垃圾填埋场土工膜HDPE进口单轨塑料焊接机

适用于填埋场土工膜T形焊缝局部补焊、HDPE糙面土工膜单轨焊接，长时间高温连续稳定可靠运行，可满足各种土工膜塑料焊接的需要

售后服务：保修一年，加热管及非正常使用造成的损坏除外。提供产品终身维修服务。

上海礼荣机电设备有限公司是瑞士LEISTER公司授权中国大陆的一级销售、维修服务中心。礼荣天津销售部供应各种瑞士莱丹LEISTER产品及零配件。欢迎来电咨询！

LEISTER FUSION 3 挤出塑料焊枪/塑料挤出枪

产地：瑞士

瑞士LEISTER塑料挤出焊枪FUSION 3适用于HDPE高密度聚乙烯、PP聚丙烯塑料储罐、槽体、塑料板材、塑料容器的焊接。

瑞士LEISTER塑料挤出焊枪FUSION 3也用于电镀,电解,清洗，塑料结构件焊接，焊接速度快,焊缝一次成型,焊接强度高,焊缝光滑。

瑞士LEISTER塑料挤出焊枪FUSION 3还适用于填埋场土工膜T形焊缝局部补焊、HDPE糙面土工膜单轨焊接，长时间高温连续稳定可靠运行，可满足各种土工膜塑料焊接的需要

规格参数：230V /3500W

热风温度：max. 340℃

螺杆温度：max. 320℃

进料直径： 4mm

焊条材料：PE/PP

挤 出 量：2.0～3.5 kg/h，电子微调

焊接厚度：8～25mm

外形尺寸：670×90×180 mm

重    量：7.2 kg

售后服务：保修一年，加热管及非正常使用造成的损坏除外。提供产品终身维修服务。

上海礼荣机电设备有限公司是瑞士LEISTER公司授权中国大陆的一级销售、维修服务中心。礼荣天津销售部供应各种瑞士莱丹LEISTER产品及零配件。欢迎来电咨询！