融裕矿用电缆固定夹网络发布说明

1、矿用电缆固定夹品牌：融裕

- 矿用电缆固定夹材料：BMC(低收缩不饱和聚酯玻璃纤维增强型块状模塑料）

3、矿用电缆固定夹型号、规格：RYJK-11、RYJK-12、RYJK-13、RYJK-14

4、可固定电缆外径：可固定外径在40-100mm的矿用电缆或其它同等外径的电缆。

5、矿用电缆固定夹的组成部分：

与融裕高压电缆固定夹RYJG系列产品不同的是，由于矿用电缆固定夹根据使用场合的特殊性，专门为每套电缆夹增加了一块5mm厚的电镀锌压板这一标准配置，一如电缆固定夹用螺杆一样。

这是因为矿用电缆固定夹都是在煤矿、金矿等矿井下使用，而且固定电缆的间距至少都在5米左右，因此线夹本身不仅仅起着固定电缆的作用，还得承受一定的电缆自重，压板就起到了保护电缆线夹和承担电缆自重的重要作用。

6、外形尺寸：由于所固定电缆的外径不同，融裕矿用电缆固定夹的详细尺寸见下表1。

表1 融裕矿用电缆固定夹尺寸                     mm

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 线夹外形尺寸 宽×高×厚 | 可固定 电缆外径 外径 | 螺杆中心距（1） | 备注 压板外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用电缆固定夹 | RYJK-11 | 140×80×35 | 40-55 | 100（90） | 140×35×5 |
| 2 | 矿用电缆固定夹 | RYJK-12 | 140×95×35 | 55-70 | 100（90） | 140×35×5 |
| 3 | 矿用电缆固定夹 | RYJK-13 | 180×110×40 | 70-85 | 140（150） | 180×40×5 |
| 4 | 矿用电缆固定夹 | RYJK-14 | 180×140×40 | 85-100 | 140（150） | 180×40×5 |

说明：

（1）表中螺杆中心距的标准尺寸是100mm和140mm，括弧中的90mm和150mm是现有用户定制尺寸。

- 矿用电缆固定夹的性能优势

虽然电缆固定夹产品迄今为止还没有相应的国家标准，但是为了证明融裕矿用电缆固定夹的可靠品质，也为了让用户放心使用该产品，融裕主动委托具有UL、CE认证检测资质等的第三方检测机构，参照GB/T23641-2009BMC材料国家标准，对融裕矿用电缆固定夹代表规格RYJK-13做了最主要的绝缘电阻、抗张强度（断裂拉伸应力）和燃烧性性能检测。

性能：经过检测，RYJK-13在常态的绝缘电阻达到了4.21×1014Ω，说明该产品具有极其优异的电绝缘性能，即防涡流性能优异；抗张强度（断裂拉伸应力）达到23.24MPa，无论是试验数据还是用户现场试用都表明，该系列产品具有很高的防断裂性能；而其燃烧性能更是达到了UL标准最高的V-0级别，更加说明该产品的阻燃性能极佳，即使矿井中突发火灾，该夹具也不会助燃。

由此说明，融裕矿用电缆固定夹是安全稳固、品质可靠、安装便捷的防涡流电缆固定夹产品，是您节约挖潜提高线路安全标准的最佳选择！

优势：同时，融裕矿用电缆固定夹产品依然提供免费样品体验、安装时破损线夹无理由补货的人性化服务方式，以便让越来越多的用户享受到电缆安全带来的工作便利与家庭幸福！
8、矿用电缆固定夹的使用场合：

融裕矿用电缆固定夹专用于煤矿、金矿或者其它矿井下高、低压电缆的安全固定，是矿井下电缆安全使用的首选产品。

- 矿用电缆固定夹用途及特点：

融裕矿用电缆固定夹能够确保敷设、安装电缆后的电缆排列整齐，不出现交叉排列现象，而且能够防止涡流损耗产生，阻燃以及承受电缆自重带来的压力。

- 更多融裕矿用电缆固定夹信息请登录融裕官网：www.xajd.net，或致电融裕24小时服务热线：15339174096