高强度双头螺栓 45钢双头螺栓 8.8级调质双头

品牌：瑞都

型号：定制 （材质：45钢  型号：8.8  10.9 ）

类别：双头螺栓

标准类型：国标

标准编号：GB/T901-1988  GB/20613

头型：双头

总长度：50-300（mm）60-200（mm）

螺纹公差：最小是4g  最大6g

应用范围：化工用紧固件

表面处理：氧化发黑

材料等级：碳钢8.8级 碳钢10.9级

产品等级：A级

材料：45#

起订量：100以上 2.17元/个

单位重量：0.5公斤/个

本公司主营：45#钢调质8.8级双头螺栓、35CrmoA调质、10.9级、12.9级双头螺栓、12-36高强度双头、45#钢、35CrmoA拔料磕料、地脚丝、全扣丝杠、化工专用（HG20613-20634）35CrmoA双头、35CrmoA螺母、化工专用（SH3404）螺丝。

材质：45#、40cr、35CrmoA、16Mn、25Cr2MOV

8.8 10.9调质双头栓

品牌：瑞都

型号：01

类别：双头螺栓

标准类型：国标

标准编号：GB901

螺纹规格：16*2

头型：圆形

总长度：16*95

螺纹公差：4h

应用范围：化工用紧固件

表面处理：氧化发黑

材料等级：碳钢45H

产品等级：A级

材料：45#

产品规格：8.8   10.9

单位重量：0.1254

8.8级，10.9级双头螺栓，全扣丝：

型号：02

类别：双头螺栓

标准类型：国标

标准编号：GB901

螺纹规格：20*150

头型：圆形

螺纹公差：4h

应用范围：化工用紧固件

表面处理：氧化发黑

材料等级：碳钢10.9级

产品等级：A级

材料：35CRMO

产品规格：10.9

起批量：100以上 2.34元/个

单位重量：0.3075公斤/个

产品编号： 优质高强度六角螺母
执行标准：  GB6170/HG20613/HG20634
规    格：  M30系列
材质说明： 选用优质35CrMoA材质。等级可达到8级10级 12级。
处理工艺：  表面氧化发黑处理 ，另：可加工电镀锌、热镀锌、达克罗、电泳等表面处理
产品用途：  六角螺母与螺栓、螺钉配合使用，起连接紧固机件作用。
35CrmoA材质具有耐高压、高温性能。

1、螺母就是螺帽，与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的一种元件。螺母的种类繁多，我们常见的有国标，德标，英标，美标，日标的螺母。
　　螺母根据材质的不同，分为碳钢、高强度、不锈钢、塑钢等几大类型。根据产品属性对应国家不同的标准号分为普通、非标、（老）国标、新国标、美制、英制、德标。大小不同，螺纹不等分为不同的规格。 一般国标、德标用M表示(例如M8、M16)，美制、英制则用分数或#表示规格（如8#、10#、1/4、3/8）
　　2、螺母是将机械设备紧密连接起来的零件，通过内侧的螺纹，同等规格螺母和螺丝，才能连接在一起，例如M4-0.7的螺母只能与M4-0.7的螺杆搭配（在螺母中，M4指螺母内径大约为4mm，0.7指两个螺纹牙之间的距离为0.7mm）；美制产品也同样，例如1/4-20的螺母只能与1/4-20的螺杆搭配（1/4指螺母内径大约为0.25英寸，20指每一英寸中，有20个牙)。