WF-700A 填丝机 （氩弧焊送丝机）

- 产品介绍

- 简介：

WF-700A冷填丝机（氩弧焊送机）是用于氩弧焊、激光焊、等离子焊、钎焊等焊接过程的，为熔池进行不预热填丝的设备。

- 用途

- 为手工氩弧焊过程填丝。

- 为自动氩弧焊专机和焊接机器人的焊接过程填丝。

- 为激光焊接过程填丝。

- 功能设置与型号规格

- 冷填丝机（氩弧焊送丝机）型号功能设置：如下表

| 功能 | 类型 |
| --- | --- |
|  | A型 | B型 | C型 | D型 |
| 连续送丝 | * | * | * | * |
| 送丝延迟 | * | * | * | * |
| 送丝回抽 | * | * | * | * |
| 焊机延时 | * |  |  |  |
| 2步控制2T | * |  |  |  |
| 3步控制4T | * |  |  |  |
| 手动送丝 | * |  |  |  |
| 手动回丝 | * |  |  |  |
| 脉动送丝 | * | * |  | * |

有*的为改机的功能

- WF-700A冷填丝机型号规格设置；如下表

| 型号 | 最大送丝速度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7m/min |  |  |

- 冷填丝机标准部件清单

1、 送丝机主机   1台

2、填丝轮       1把

3、送丝轮    1对

4、送丝嘴/0.8/1.0/1.2/1.6各一个

五、主要功能特色

1、自动填丝速度连续可调

2、焊丝回抽功能

3、延时送丝功能

4、脉动送丝功能

5、连续送丝功能

6、双驱动轮送丝系统，适用对多种直径焊丝的送丝

7、适用于各种氩弧焊机

8、成倍地提高功效，降低劳动强度，节省人工和设备成本

9、焊接效果稳定优秀，提高产品质量

10、各种功能参数独立连续可调

11、参数调节精度高

12、标准化产品和零部件，可根据实际应用选配

13、可广泛应用于铝合金、不锈钢、低碳钢和有色金属等多只材料焊接

14、可氩弧焊、激光焊等多种焊接工艺方法

15、可应用于人工、自动化专机和机器人的焊接过程

六、主要技术参数如下表所示

| 型号 | WF-700A | 脉动送丝时间 | 0-10秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | AC220V 50HZ/HZ | 脉动停顿时间 | 0-10秒 |
| 相数 | 单相 | 延时起动 | 0-10秒 |
| 频率 | 50/60Hz | 回抽丝时间 | 0-10秒 |
| 电动机 | 直流永磁 | 延时关电源时间 | 0-5秒 |
| 转速 | 1200rpm | 点动送丝速度 | 500cm/min |
| 焊丝盘尺寸 | 305mm | 点动回抽丝速度 | 100cm/min |
| 焊丝尺寸 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm | 外形尺寸 | 420*210*570 |
| 送丝速度范围 | 0-800cm/min | 调速精度 | 1% |
| 步数控制 | 4步 | 重量 | 22kg |

七、部件与零件型号规格与选型表

华硕冷填丝机（氩弧焊送丝机）由送丝机、填丝机、送丝管件和固定支架四个主要部件组成。