产品简介

自闭式树脂防水涂膜系引进日本建筑防水技术,以国产化为主导进行了研发和产品与技术的融会贯通。该产品是由合成高分子乳状树脂与无机质材料混合而成,具有超强的耐腐蚀性,耐热性,耐寒性,赋予各种基层良好的粘接强度和延伸性。产品的独到特性就是,对基层的微裂缝及小于0.3mm的裂缝具有自封闭的能力。

该种防水涂膜为双组份聚合水泥基质防水涂料,其原液的主要成分为改性乙烯醋酸乙烯共聚物,混合材主要成分为低钙铝酸盐细粉和迁移金属组成。混合材与原液接触后,产生水化结晶反应,不仅具备优良的防水效果,而且还能自动进行修补漏水点,从而弥补了单组份聚合物防水砂浆施工中的不足,同时,由于它自身的延伸性,克服了基层的位移给防水层产生撕扯,开裂的隐患。另外,由于该种涂膜不含VOC及甲醛物质,所以环保性及安全性更高,经卫生部门鉴定为饮用水级的防水涂料。

二．产品特性

1,自闭性。优越的科学组成,给建筑防水工程带入了新的领域。防水层一旦产生微裂缝,断裂处遇水后即能自行进行修复,而这种修复的机理就是钙矾石的再次形成,以不溶物结晶的形式自行封闭裂缝的奇效。当防水层被拉断,且裂缝小于1毫米时,防水层可在8~24小时内自动修复开裂部位。

2,粘结性。该产品与混凝土,砂浆,金属板材,木质材料,玻璃及塑料等基材具有良好的粘结。材质良好粘结性能的唯一基础就在于原液经改性后,有机小分子的极性化和交联而赋予。

3,稳定性。能耐酸碱。适合用于高酸高碱地区的使用,涂抹防水层后,有机与无机的组合使得它更具有良好的耐候性和材质的稳定性。

4,安全性。该产品为环保型的材料,不含任何影响人体健康的有毒物质。经检测产品中VOC及甲醛的含量几乎为零,而且该产品为饮水级的防水涂料,所以,它也是防水涂料中为数不多的产品。

5,施工性。潮湿基面即可施工,不受现场几何形体的限制与基层有很好的粘接力,完全解决防水工程窜水的隐患。施工人员经简单培训即可掌握技术要领。

三．施工要素

1,首先涂刷渗透剂（原浆稀释液）,原浆：水=1:19,涂刷0.5~3小时进行养护,其后,将原浆与粉料按3:5进行配制涂膜浆体,涂刮完毕要保养12~24小时。

2,基层地面不得有明水,即可施工。

3,不受建筑物几何形体的限制,都可满足施工的要求。

4,必须严格按施工工法配制浆料,不得随意添加其他材料及水量。

5,施工中可根据实际需要进行适当的配方调整。

6,避免紫外线直射,防水层应做保护层。

7,施工温度必须在5℃以上40℃一下℃,进行施工。

8,卫生间,外墙可直接用该种材料进行粘贴瓷砖或大理石。

四．材料用量

一般1平米渗透剂,需用原浆：水=1:19,1kg的原浆稀释液可涂刷4~5平米,涂抹1.5毫米厚的防水层,其涂膜浆料的用量原浆为1~1.2kg,粉料为1.5~1.8kg,根据层面的平整度不同,而取决材料的用量。

五．包装,运输与储存

包装：原浆为铁桶装,每桶净重18kg,粉料为袋装,每袋净重15kg,

运输：不得与其他材料混装,无防火,防爆要求。

储存：在常温不受潮条件下,可保质6个月。

粘结强度

≥1.2 MPa

2．耐酸,耐碱性能

| 腐蚀介质名称 | 溶液浓度 | 腐蚀情况 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | PH=2 | 浸泡一年无脱落,无渗漏 |
| 盐酸 | 2% | 同上 |
| 氢氧化钠 | 10% | 同上 |

项 目 性 能 指 标 抗压强度（28天）25MPa 抗折强度（28天）9.5 MPa 抗拉强度（28天）4.8MPa 弹性模量8.7×103 MPa 粘结强度1.2 MPa 吸水率2.3% 抗渗性0.6—1.4 MPa 抗冻性—30?C18h浸水6h,循环40次,无异常, 抗压强度降低4% 初始干燥时抗裂性在250×250×50mm加气湿凝土上抹3mm薄层修补料,立即放在3m/s（气流温度30?C）下干燥6h不龟裂

2．耐酸,耐碱性能

腐蚀介质名称 溶液浓度 腐蚀情况 硫酸PH=2 浸泡一年无脱落,无渗漏 盐酸2% 同上 氢氧化钠10% 同上 氯化钠饱和溶液 同上

检测方法：用不防水,不耐酸碱的纸面石膏板做成贮槽,内抹3mm厚薄层修补料,养护28天后装不同浓度的酸,碱溶液。

1． 基层要求及处理：

n 基层表面应平整,粗糙,清洁,无油污,无浮灰,不应有起砂,空鼓,裂缝等现象。施工前应保持基层潮湿状态,但不得有积水；

n 界面粘接力要求极高时,可预先涂刷永久性界面粘胶。

2． 材料配制：

n 耐久性薄层修补料由粉料和胶料组成,使用时按胶料 : 粉料=1: 4质量比拌合（体积比为1 : 2）；

n 单组分配比为水: 粉料=1: 4或3.5质量比

n 配好的浆料应保证在1小时内用完。

3． 施工：

n 在潮湿的混凝土基层表面先均匀涂工程师?A2耐久性薄层修补料稀浆（粉料 : 乳液按质量比2 : 1配制）,边涂刷边压抹耐久性薄层修补料；

n 由于砂浆中含有高分子物质,使砂浆粘度比较大,抹灰时应保持抹刀光洁,压光时应掌握好施工时间,并宜一次抹平,不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧,表面应密实；

n 施工厚度不宜超过10mm。

4． 养护：

为防止施工环境干燥失水过快,应在修补料固化后适量洒水养护,养护时不宜采用高水流冲刷,养护三天即可。若环境不干燥可自然养护,28天后可达到最终强度。

五,包装,用量及储存

n 包装：粉料25kg/袋,乳液50 kg/桶；

n 用量：修补厚度5mm时,胶料：1.5kg/m2,粉料： 6.0 kg/m2；

n 存放在5℃以上通风干燥处并防止阳光直射；冬天应防止冻结；

n 保质期为6个月。超出保质期后应复检合格方可使用。

六,注意事项

n 室外作业不宜在雨天,冰冻时施工,施工度宜为10～35℃；

n 粉料胶料一次拌合量不宜太多,应1小时内用完；

n 不应在养护期少于3天的水泥基层上施工；

n 乳液应避免太阳直射,冬天应防止冻结；

n 施工时要带防护镜,如不小心进入眼睛,立即用清水冲洗；

n 已硬化后的材料可作废料处理。

七,工程实例

n 首钢特钢钢筋混凝土水池修补,亚运村游泳馆,综合馆防水修补

n 任丘农机厂,北郊华冠乳品厂厂房地面修补等

n 东海大桥,杭州湾大桥,江阴大桥耐久性修复与加固