5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点，是Al－Mg系合金中的典型合金。在国外，不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业（轿车车门、模具、密封件）、制罐工业所用的主要材料。

### 化学成分

硅 Si ：0.40 ；

铜 Cu ：0.10；

镁 Mg：2.6～3.6 ；

锌 Zn：0.2 ；

锰 Mn：0.50 ；

铬Cr ：0.30 ；

铁 Fe： 0.40；

铝 Al ：余量 。

单个：0.05。

### 力学性能

抗拉强度 σb (MPa)：165～265。

铝板带国家标准(GB/T 3880-2006)，适用于铝合金板带材料的统一标准。