CKD3+5全自动石材线条抛光机

一、产品简介

该石材线条抛光机属最新一代产品，是石材、人造石、陶瓷线条抛光的组合设备，

由粗磨（定形）和抛光两部分组成。

该产品结构精巧，运行稳定，定形采用定磨深方式进行磨削，由定形轮

（不同曲线，视要求定），抛光采用自动控制设定进给量进行自动补偿，

防止给进时的冲击产生破损。大大提高了生产率，为您带来良好的经济效益。

二、设备技术参数：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型轮头数 | 个 | 3 |
| 2 | 定型轮电机功率 | Kw | 7.5 |
| 3 | 定型轮直径 | mm | 180-200 |
| 4 | 抛光磨头数量 | 个 | 5 |
| 5 | 抛光电机功率 | Kw | 5．5 |
| 6 | 抛光轮直径 | mm | 150-220 |
| 7 | 加工线条最大宽度 | mm | 250 |
| 8 | 工作宽度 | mm | 30-400 |
| 9 | 加工厚度 | mm | 10-70 |
| 10 | 加工速度 | m/min | 0.3—3.0 |
| 11 | 总功率 | Kw | 58.63 |
| 12 | 耗电量 | Kw | 50 |
| 13 | 耗水量(约) | L/min | 500 |
| 14 | 外型尺寸 | a×b×h | 4.5×2.200×1.80 |
| 15 | 重量(约) | T | 5 |

18038743530崔先生，微信同号

网址：http://www.fscjd.com/