液压160热熔对接焊机

一：性能及特点

1机器主要部分为铝制材料（浇铸铝，非一次压铸成型），采用标准为ZL104.

- 主要电气元件采用进口或国内最好的元件。

- 液压密封系统采用进口企业。快速接头采用平口式，更环保更耐用。

- 电热板采用聚四氟乙烯涂层，稳定性好，独立的温控系统。温差控制到国产机器最小范围。

- 铣刀采用强力电机，特制材料的刀片，使切削效果更完美。

二：基本技术参数

| 设备规格型号 | 液压160 |
| --- | --- |
| 可焊接管材范围 | 63mm-75mm-90mm-110mm-125mm-140mm-160mm |
| 系统压力调节范围 | 0~6.3mpa |
| 工作电压 | 220V 50HZ |
| 加热板温度 | 0~270℃ |
| 加热板表面温差 | ±5℃ |
| 加热板功率 | 1.0KW |
| 铣刀功率 | 0.85KW |
| 液压站功率 | 0.75KW |
| 总功率 | 2.6KW |

三：使用方便。

1低启动压力，使焊接小口径管材更为可靠。

2焊接位置可变换，方便焊接各种管件。

3独立的双通道计时器，可记录吸热和冷却两个时间段，计时结束报警，方便使用者。

4大表盘，高精度防震压力表，读数更清晰。

四：服务

1质保一年，终身维修。

2质保期内，非人为原因损坏免费以旧换新。质保期外，只收取材料成本费，其他费用全免。

3每年定期免费上门维修保养。

五：单价：              元