通用灌浆料

一、灌浆料简介：灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。 灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。

二、高强灌浆料特点：

1、早强、高强 一天强度最高可达50Mpa以上，设备安装完毕一天后即可远行生产。

2、自流态 现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。

3、微膨胀 以保证设备与基础紧密接触

4、耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化。

5、抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10﹪以上

6、 耐侯性好 -40℃～600℃长期安全使用

三、灌浆料使用范围：

需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。

钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。

建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。

道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。

铁路轨枕的锚固施工。

柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

四、灌浆料使用方法：

1． 基础处理

清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。

2． 确定灌浆方式

根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式，由于CGM具有很好的流动性能，一般情况下，用"自重法灌浆"即可，即将浆料直接自模板口灌入，完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间；若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时，可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆，以确保浆料能充分填充各个角落。

3． 支模

根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，以防松动、漏浆。

4． 灌浆料的搅拌

按产品合格证上推荐的水料比确定加水量，拌和用水应采用饮用水，水温以5～40℃为宜，可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时，搅拌时间一般为1～2分钟。采用人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

5． 灌浆

五、灌浆料施工参考用量：

参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。

我公司拥有先进的自动化生产设备，标准的理化检测分析中心，在原料采购、工艺控制、品质检测、仓储运输等方面建立了严格、科学的管理体系，本公司技术力量雄厚、设备精良，检测手段齐全，原材料以及产品质量上乘。本着以诚实守信为本，高效热情的服务方式与新老客户真诚合作，共同发展。欢迎您来电咨询洽谈。

联系电话；18612391129   17784122056