滤波连接器,D型滤波连接器,滤波转接器，高性能滤波连接器

一、普通陶瓷电容D型滤波连接器

应用范围：计算机、工控设备、图象工作站、PBX程控交换机、基站、医疗设备；

节省成本：低成本、高性能、替代PCB板上的电容滤波器、节省成本与PCB板空间；

优化设计：标准密度 9针、9孔、15针、15孔、25针、25孔、37针、37孔；

插入损耗范围：1M-18GHZ或以上

温度范围：-40℃-+125℃

最大电压植：300VDC

最大电流值：5Amps

二、高性能D型滤波连接器

应用范围：电信设备、工控设备、图象工作站、微波TX/RX、基站、电子医疗设备、保安通讯、航天航空、卫星、程控交换机、电源、电子战、地空装备；

优良滤波：滤波形式包括C型滤波器和PI型滤波器，陶瓷管状电容和连接器外壳壳体一体

式设计提供优越的EMI屏蔽效果；

优化设计：9针、9孔、15针、15孔、25针、25孔、37针、37孔、50针、50孔；

多重选择性：结构、安装形式、导电衬垫、带盖紧固结构、组合滤波形式、镀层等；

可靠性： 连接器的每一针100%经过严格的规范测试、确保整体性能；

插入损耗范围：1M-18GHZ或以上

电容量和温度特性：5000PF NPO Z5U/X7R

温度范围：-55℃-+125℃

最大电压值：1000VDC

最大电流值：5Amps

三、产品定型

| VFD-L | X25 | P | 1 | H | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 芯 | 连接 | 端接方式 | 安装形式 | 容量 |
|  | T09 W15 X25 Y37 Z55 | P- 针 S- 孔 A-针孔 转接 | 1:90°,直角,PCB安装,法兰盘至引腿距离.318″8.08mm 2:90°,直角,PCB安装,法兰盘至引腿距离.405″10.29mm 3:90°,直角,PCB安装,法兰盘至引腿距离.590″14.99mm 4:针、孔转换器 5:垂直型PCB安装 6:焊杯 7:加长型垂直PCB安装 | H:垂直安装, 带4-40螺孔PCB 端接支架,并带 锁紧 I:直径为.120″ [3.05mm]通孔 J:4-40螺孔（可提供自锁式） K:M3螺孔 L:4-40内六角孔 | 参考 下列 列表 |

四、普通陶瓷电容D型滤波连接器滤波特性：

|  | 电容量 | 工作电压 DC | 最高耐压 DC | 最小插入损耗（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
|  | 容值 | 公差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 50pF | ±20% | 200V | 700V | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 27 | 32 |
| B | 180pF | ±20% | 200V | 700V | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 27 | 29 | 32 |
| C | 470pF | ±20% | 200V | 700V | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 30 | 31 | 32 |
| D | 820pF | ±20% | 200V | 700V | - | 1 | 3 | 10 | 16 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| E | 1000pF | ±20% | 200V | 700V | - | 1 | 3 | 10 | 16 | 22 | 32 | 32 | 32 |
| F | 2000pF | ±20% | 200V | 700V | 1 | 5 | 8 | 16 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| G | 5600pF | ±20% | 200V | 700V | 5 | 11 | 16 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| H | 47nF | ±20% | 200V | 700V | 13 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

五、高性能D型滤波连接器滤波特性：

|  | 滤 波 电 路 | 电容量 | 截止 频率 3bB | 最高 耐压 DC | 工作 电压 DC | （MIL-STD-220）最小插入损耗（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz |
|  |  | 容值 | 公差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | PI | 100pF | +100-0% | 32 | 300V | 100V | - | - | - | 2 | 6 | 11 | 27 | 40 | 43 | 40 |
| J |  | 310pF | ±20% | 17 | 300V | 100V | - | - | 3 | 7 | 13 | 21 | 36 | 43 | 50 | 45 |
| K |  | 1000pF | +100-0% | 3.2 | 300V | 100V | - | 5 | 9 | 19 | 30 | 43 | 62 | 70 | 68 | 63 |
| L |  | 2500pF | +100-0% | 1.3 | 150V | 50V | 8 | 13 | 18 | 33 | 45 | 58 | 73 | 78 | 70 | 65 |
| M |  | 4000pF | +100-0% | 3.2 | 150V | 50V | 8 | 13 | 20 | 35 | 48 | 61 | 76 | 80 | 70 | 65 |
| N | C | 375pF | ±20% | 14 | 600V | 200V | - | - | 2 | 7 | 13 | 20 | 29 | 35 | 30 | 29 |
| O |  | 500pF | ±20% | 10.6 | 600V | 200V | - | - | 3 | 10 | 15 | 22 | 31 | 37 | 33 | 31 |
| P |  | 830pF | ±20% | 6.4 | 600V | 200V | - | 4 | 9 | 16 | 22 | 28 | 35 | 39 | 38 | 36 |
| Q |  | 1000pF | +100-0% | 3.2 | 600V | 200V | - | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 | 37 | 43 | 44 | 42 |
| R |  | 5000pF | +100-0% | 0.64 | 300V | 100V | 10 | 16 | 22 | 30 | 35 | 41 | 50 | 52 | 52 | 50 |