水固化堵漏剂

先把A、B组份不能倒入一个桶里，否则会凝固。在注浆机、桶上、搅拌棍上标注清楚A组用或B组用，不得混用，若实在分辨不清，必须彻底清洗干净后方可使用，并做好标注，以免再次混淆。注浆机的PU管上安装有塑料止回阀，止回阀不能倒安。配置好的浆液如当天没用完，可以放置几天再用，但必须在阴凉处存放且不能长期放置。水固化注浆液怕光、怕高温，要放置在阴凉无阳光照射的地方，应在40℃以下保存。做好劳动防护，以防浆液进入眼中。如发生进入皮肤内的情况，应立即用大量水清洗。当班注浆施工完毕后，应用水清洗注浆设备，接上电源，抽水2分钟即可。冬天水温低于5℃时，应先加温水至10℃-20℃，再与A、B组份混合使用，切不可在材料与水混合后再加温。凝固时间可调，如需调快，多加B料，如需调慢，少加B料。材料与水的重量比最大不得超过1:12，否则会出现凝固时间很长甚至不凝固的现象。